### SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.26 a

WARSTWA ODPRĘŻAJĄCA I WZMACNIAJĄCA

Z GEOSIATKI

W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Radomyśl Wielki; styczeń 2019 r.

| D-05.03.26a | Warstwa odprężająca i wzmacniająca z geosiatki w konstrukcji nawierzchni asfaltowej | 2 |
| --- | --- | --- |

1. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem warstw z geosiatki (wykonanej z wiązek włókien szklanych przeplatanych w węzłach i powlekanej w procesie technologicznym powłoką bitumiczną)  w konstrukcji nawierzchni asfaltowej  w trakcie  realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych  położonych  w miejscowości Partynia, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Żarówka, Radomyśl Wielki, Ruda, Zgórsko, Dąbie”

  - Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. związanych z remontem, przebudową lub budową dróg. Geosiatka z włókna szklanego przeznaczona  jest do stosowania pod warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco w nawierzchniach komunikacyjnych o konstrukcji podatnej lub półsztywnej na drogach wszystkich klas technicznych oraz dla każdej kategorii ruchu. Geosiatka z włókna szklanego może być stosowany w nawierzchniach remontowanych, przebudowywanych a także w przypadku nawierzchni nowo budowanych (np. przy poszerzeniach). Minimalna grubość nowych warstw asfaltowych ułożonych na warstwie  geosiatki powinna wynosić 4 cm.

1.3. Zakres robót objętych SST

Przewiduje się następujące zastosowanie geosiatki w warstwach asfaltowych:

- jako warstwa rozpraszająca naprężenia i opóźniająca inicjację i propagację spękań oraz uszczelniająca istniejące spękania nawierzchni asfaltowej,

- jako wzmocnienie nawierzchni asfaltowej.

1.4. Określenia podstawowe

Geosiatka przeznaczona do stosowania w warstwach nawierzchni asfaltowej, odporna na czynniki środowiskowe i dopuszczona do stosowania w budownictwie drogowym. Składa się z wiązek włókien szklanych przeplatanych mechanicznie w węzłach i powlekanych powłoką bitumiczną w procesie technologicznym tworzącymi siatkę o nominalnym rozstawie oczek 12,5x12,5  mm.

2. MATERIAŁY

2.1. Geosiatka`

Geosiatka wykonana z włókien szklanych jak wymieniono w pkt 1.4. Geosiatka  powinna  spełniać następujące wymagania:

Właściwości geosiatki  podano w tablicy 1.

Tablica. 1. Właściwości geosiatki 100/100

| Właściwości |  | Jednostka | Geosiatka |
| --- | --- | --- | --- |
| Nasiąkliwość bitumem [Texas DOT Item 3099ASTM D 6140-97] |  | kg/m2 | 1,1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz) * [ISO 3341] |  | kN/m | 100/100 |
| Wydłużenie przy zerwaniu * [ISO 3341] |  | % | do 3 |
| E – moduł włókien szklanych |  | MPa | 73.000 |
| Wymiary oczek siatki wzmacniającej |  | mm | 12,5x12,5 |
| Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] |  | g/m2 | 500/570 |
| Temperatura topnienia [ASTM D 276] | Włókna szklane są niepalne i odporne na temperaturę do 400 o C |  |  |
| Recycling | 100% przy zastosowaniu konwencjonalnych metod |  |  |

* 	Wartość siły dotyczy wzmacniającego włókna szklanego

| D-05.03.26a | Warstwa odprężająca i wzmacniająca z geosiatki w konstrukcji nawierzchni asfaltowej | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2. Lepiszcza

Do skropienia nawierzchni celem przyklejenia i nasączenia geosiatki należy stosować asfalt modyfikowany polimerami o penetracji 50-200˚ Pen i temperaturze łamliwości wg Frassa ≤ -10˚C. Do skropienia podłoża pod geosiatkę  można również stosować emulsję asfaltową kationową, szybkorozpadową, modyfikowaną o zawartości asfaltu minimum 70%, pod warunkiem niedopuszczenia do jej spływania z podłoża bądź powstawania kałuż asfaltu.

3. SPRZĘT

Do przygotowania podłoża pod warstwy z geosiatki należy stosować szczotki czyszczące i skrapiarki samochodowe, sprawdzone pod względem dokładności dozowania lepiszcza.

Geosiatka może być rozkładana mechanicznie lub ręcznie, przy czym przy układaniu geosiatki o szerokości > 1,0 m zaleca się układanie mechaniczne.

4. TRANSPORT

Geosiatka z włókna szklanego przeznaczona do wykonania warstwy wzmacniającej może być transportowana dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:

- fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem,

- zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,

- ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 165˚C,

- niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geosiatkę

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże pod geosiatki

Podłoże pod warstwę geosiatki powinno być oczyszczone, szczeliny i ubytki większe od 4 mm powinny być wypełnione lub naprawione odpowiednimi masami wyrównawczymi.
W przypadku dużych nierówności powierzchnię należy sfrezować lub ułożyć masę wyrównawczą. Warstwa z masy wyrównawczej nie może mieć więcej niż 8% (v/v) zawartości wolnych przestrzeni.

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

5.2. Układanie geosiatki

Procedura układania geosiatki  jest następująca:

- Skropić wyprofilowaną i oczyszczoną powierzchnię lepiszczem asfaltowym, całkowita ilość lepiszcza do skropienia jest uzależniona od stanu skrapianej powierzchni, ilość stosowanego lepiszcza powinna wynosić 1,2 – 1,4 kg/m2 w przeliczeniu na czysty asfalt. Szerokość pasa jezdni skropionego lepiszczem powinna być szersza o co najmniej 50 mm od pasma geosiatki.

- Układanie geosiatki należy rozpocząć natychmiast po skropieniu asfaltem, 
w przypadku stosowania emulsji asfaltowej geosiatkę układa się po całkowitym rozpadzie emulsji - po przeschnięciu warstwy skropienia do takiego stopnia, gdy jest lekko klejąca. Geosiatkę  układa się tak, aby strona z siatką była skierowana ku górze.

- Przy zabudowie połowy jezdni pozostawić odkryty 20 cm pas geosiatki..

- Nowe warstwy bitumiczne wg projektu można układać bezpośrednio po ułożeniu geosiatki, maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej układanej na geosiatki jest zgodna z temperaturą wbudowywania dla mieszanek typu beton asfaltowy lub SMA, podaną w normie PN-S/96025:2000.

5.3. Uwagi wykonawcze

- Należy zapewnić idealną czystość powierzchni skrapianej lepiszczem asfaltowym i przykrywanej geosiatki; wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. muszą zostać usunięte przed skropieniem.

- W przypadku ręcznego układania geosiatki  należy go naciągnąć oraz docisnąć szczotkami.

| D-05.03.26a | Warstwa odprężająca i wzmacniająca z geosiatki w konstrukcji nawierzchni asfaltowej | 4 |
| --- | --- | --- |

- W połączeniu pasm geosiatki wzdłuż kierunku rozkładania należy stosować połączenia stykowe, bez zakładów. Dopuszcza się między układanymi pasami lokalnie występujące wzdłużne przerwy o szerokości do 40 mm, gdy podłoże nie jest silnie spękane. Założenie na siebie wstęg o szerokości zakładu większej niż 30 mm wymaga nałożenia na niżej położoną wstęgę dodatkowego lepiszcza w ilości 0,9 kg/m2 asfaltu.

- Należy wykonywać zakłady w kierunku poprzecznym do jazdy maszyny układającej, 
w ten sposób aby uniemożliwić jakiekolwiek przesunięcia podczas układania warstwy asfaltowej. Szerokość zakładu poprzecznego wynosi 10-15 cm, dolna warstwa zakładu skrapiana jest dodatkowo lepiszczem w ilości ok. 0,9 kg/m2 w przeliczeniu na czysty asfalt.

6.	Należy unikać zmarszczeń geosiatki na warstwie asfaltu. Ich powstawanie od czasu do czasu jest jednak nieuniknione. Niewielkie zmarszczenia można pominąć, jednakże wszelkie zmarszczenia powodujące po dociśnięciu powstanie trzech warstw geosiatki, należy usunąć przez cięcie bądź podgrzewanie.

-	Cięcie: Większe fałdy - opisane powyżej - wyciąć należy nożem lub nożyczkami. 	Pozostałą po cięciu część fałdy ułożyć w warstwie lepiszcza, dodając 1,2 kg/m2 (emulsja 70%) lepiszcza przed dociśnięciem na miejsce drugiej części fałdy.

-	Podgrzewanie: Do wypalania fałd stosować można palnik gazowy, uważając przy tym, 	by nie wypalić dziur w geosiatce

- Geosiatkę  układany miejscowo (nad rysami, szwami roboczymi itp.) muszą wystawać poza skrajną rysę na co najmniej 40 cm.

- Po ułożeniu geosiatki  nie powinno następować pod naciskiem wyciskanie (przenikanie) przez geowłókninę asfaltu ze skropienia. W przypadku wystąpienia wyciśnięcia stosuje się posypanie grysem 2/4 mm w ilości około 2 kg/m2.

- Miejsca geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami usuwa się przez wycięcie plamy, powtórne skropienie powierzchni warstwy bitumicznej wraz z brzegiem otaczającego geosyntetyku i przyklejenie prostokątnej łaty z geosyntetyku o wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem ok. 10 cm.

- Przed ułożeniem warstwy bitumicznej należy naprawić miejsca odklejone, fałdy
i bąble, rozdarcia geosiatki.

- Geosiatkę nie może ulec zamoczeniu, zawilgoceniu wodą lub zabrudzeniu, 
w związku z tym w zaleca się w tym samym dniu przykrycie rozłożonej warstwy geosiatki warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco o grubości co najmniej 4 cm. Podczas układania tej mieszanki należy kontrolować jej temperaturę 
w celu zapobieżenia uszkodzeniu termicznemu geosiatki. Minimalna grubość wszystkich warstw konstrukcyjnych leżących na warstwie z geosiatki musi wynosić 4 cm.

5.4. Ograniczenia stosowania

Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie może być mokra, rozkładana na mokrej powierzchni lub pozostawiana na noc bez przykrycia warstwą bitumiczną.

Temperatura skrapianej nawierzchni nie powinna być niższa niż 10C.

Po rozłożonej geosiatce nie dopuszcza się ruchu pojazdów, może odbywać się jedynie ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się tylko z małą szybkością, bez przyśpieszeń i hamowań.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Wykonawca powinien sprawdzić ważność Aprobaty Technicznej geosiatki. Wygląd geosiatki należy ocenić wizualnie, wstęga powinna być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu włókien oraz oczek siatki. Dopuszcza się lokalne sfalowania przebiegu nici zbrojeniowych. Odchyłka szerokości pasma nie powinna przekraczać ±2% wymiaru nominalnego.

| D-05.03.26a | Warstwa odprężająca i wzmacniająca z geosiatki w konstrukcji nawierzchni asfaltowej | 5 |
| --- | --- | --- |

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy kontrolować równość i uzupełnienie ubytków oraz dokładność oczyszczenia podłoża pod geosiatkę.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 2.

Tablica 2. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

| Lp. | Rodzaj lepiszcza | Kontrolowane właściwości | Badanie według normy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Emulsja asfaltowa kationowa Asfalt modyfikowany | lepkość penetracja | EmA-99 [6] TWT-PAD-97 [5] |

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej 
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza 
i kruszywa” [8].

W czasie robót należy kontrolować dokładność dozowania lepiszcza a także przyklejenie 
i zakłady geosiatki.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanej warstwy z geosiatki.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

- dla geosiatki – 1000,00

8. ODBIÓR ROBÓT

Warstwa z geosiatki podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena 1 metra kwadratowego[m2] wykonania warstwy z geosiatki obejmuje:

- skropienie warstwy podbudowy lub warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geosiatki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1./	PN-EN-965:1999	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej

2./	PN-ISO 10319:1996	Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek

3./	PN-S-96025:2000  	Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10.2. Inne dokumenty

4./ Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych- IBDiM, 2001.

5./ 	TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe, TWT-PAD-97, Informacje, 		instrukcje – Zeszyt 54 IBDiM, Warszawa 1997.

6./ Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje – Zeszyt 60, IBDiM – 1999 r.

7./ Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2003-04-0246 ze zmianą nr 1/2004.

8./  Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.