D-04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5-5,0 MPa

(mieszanie w mieszarkach stacjonarnych)

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości

R28 = 2,5 - 5,0 MPa,  w trakcie wykonawstwa podbudowy  na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych polegająca  na wykonaniu chodników dla pieszych w ich pasie drogowym w miejscowości Janowiec i  Podborze”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu

podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i obejmują:

- prace pomiarowe,

- zakup materiałów,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic  oraz innych materiałów

i  urządzeń pomocniczych,

- wytworzenie mieszanki cementowo- kruszywowej,

- transport i rozścielenie mieszanki w miejscu wbudowania,

- wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy,

- pielęgnację wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja kruszywa _cementem - proces technologiczny polegający na

zmieszaniu  kruszywa z optymalną ilością cementu, wody a w

razie potrzeby innych dodatków ulepszających grunt   (wapno, popioły lotne), z

wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej  mieszanki.

1.4.2. Inne określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi

normami wraz z określeniami podanymi w STT D-M-00.00.00 "Wymagania

ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Cement.

Do podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem należy stosować cementy powszechnego użytku klasy  32,5  odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 197-1.

Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych

warunkach czas przechowywania cementu nie  powinien przekraczać trzech miesięcy.

Cement zawierający grudki lub przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być

użyty  za zgodą Kierownika Projektu, gdy zaroby próbne wykażą zadowalającą

wytrzymałość na  ściskanie i zadowalającą mrozoodporność.

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać deklarację zgodności producenta wraz

z wynikami badań.

Przed użyciem cementu do wykonania stabilizacji gruntu cement   powinien podlegać

następującym badaniom:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających

się w wodzie.

Grudki nie dające się rozgnieść w palcach i nie rozpadające się w wodzie należy z cementu

usunąć poprzez przesianie przez sito 2 mm. Jeśli ich ilość przekracza 45 % masy cementu

nie powinien on być dopuszczony do wytwarzania mieszanki gruntowo-cementowej.

W przypadku gdy:

- czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają wymaganiom norm przedmiotowych na cementy

- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami odpowiednich norm

- okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w normie PN-B-19701.

- cement wykazuje zawartość grudek,

Obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na  ściskanie  wg PN-EN 196-1.

Wymagania dla cementu do stabilizacji gruntu podaje tablica 1.

Tablica 1 – Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu.

| Klasa | Wytrzymałość na ściskanie, MPa |  |  |  | Czas wiązania |  | Stałość objętości mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wczesna |  | normowa |  |  |  |  |
|  | 2 dni | 7 dni | 28 dni |  | początek min. | koniec h |  |
| 32,5 | - | ≥ 16 | ≥ 32,5 | ≤ 52,5 | ≥ 60 | ≤ 12 | ≤ 10 |
| 32,5 R | ≥ 10 | - |  |  |  |  |  |

2.2.    Kruszywa.

2.2.1. Właściwości kruszyw.

Przydatność kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem należy oceniać na

podstawie wyników badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy

PN-S-96012.

Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem należy stosować

kruszywa spełniające wymagania podane w  tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji  cementem.

| Lp. | W ł a ś c i w o ś c i | Jednostka | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uziarnienie: - ziarn przechodzących przez sito # 50 mm, - ziarn przechodzących przez sito # 25 mm, - ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, - ziarn przechodzących przez sito # 0,25 mm, - ziarn przechodzących przez sito #0,05 mm, - zawartość części mniejszych od 0,002 mm, nie więcej niż | % % % % % % | 100 85 – 100 50 – 100 10 – 100 0 – 100 20 |
| 2. | # Granica płynności, nie więcej niż | % | 40 |
| 3. | ## Wskaźnik plastyczności, nie więcej niż | % | 15 |
| 4. | ## Odczyn pH | - | 0d 5 do 8 |
| 5. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż | % | 2,0 |
| 6. | Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 nie więcej niż | % | 1,0 |

Dodatkowym kryterium oceny przydatności kruszyw do stabilizacji cementem jest

wskaźnik piaskowy.

Najlepsze wyniki uzyskuje się przy kruszywach o wskaźniku piaskowym 20 ≤ WP ≤ 50

oraz  zawartości  frakcji < 0,075 mm  do  15 %,  a  także  zawartości  ziarn > 2 mm

co najmniej 30 %.

Decydującym sprawdzeniem przydatności kruszywa do stabilizacji cementem są wyniki

wytrzymałości na ściskanie próbek kruszywa stabilizowanego.

Kruszywa nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2 mogą być poddane stabilizacji

po uprzednim ulepszeniu wapnem, popiołami lotnymi, chlorkiem wapniowym po

uzyskaniu  akceptacji Kierownika Projektu.

Po  ulepszeniu  kruszywo  musi  spełniać wymagania  co  do  składu, wytrzymałości  i

mrozoodporności próbek kruszywa stabilizowanego, określone w pkt. 2.6.

2.2.2. Źródła pozyskiwania kruszyw.

Kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Kruszywa nie spełniające wymagań

określonych w   pkt. 2.2.1. niniejszej SST, zostaną zdyskwalifikowane.

2.3. Woda.

# Woda stosowana do stabilizacji kruszywa i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy

powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008.

Do wymienionych celów można bez badań użyć wodociągową wodę pitną.

2.4. Dodatki ulepszające.

Przy stabilizacji kruszywa cementem, w uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane

dodatki ulepszające:

- wapno, PN-90/B-30020

- popioły lotne wg. PN-S-96036

- chlorek wapniowy wg. PN-C-84127

2.5. Materiały do pielęgnacji warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem.

Do pielęgnacji świeżo ułożonej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem należy

stosować preparaty powłokowe lub folie z tworzyw sztucznych posiadające aprobaty

techniczne IBDiM lub deklaracje zgodności producenta.

Dopuszcza się pielęgnację przez przykrycie warstwą piasku naturalnego lub warstwą

włókniny utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą.

2.6. Mieszanka cementowo- kruszywowa.

2.6.1. Zawartość cementu.

Zawartość cementu należy przyjmować w granicach od 4 % do 10 % liczonych w stosunku

do masy suchego kruszywa, zależnie od rodzaju i uziarnienia kruszywa, marki stosowanego

cementu  oraz  rodzaju  warstwy  i  kategorii  ruchu. Maksymalna  zawartość  cementu  w

mieszance cementowo- kruszywowej dla poszczególnych warstw podbudowy  nie powinna

przekraczać ilości wg. Tablicy 3.

Tablica 3.

| Lp. | Kategoria ruchu | Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Podbudowa zasadnicza | Podbudowa pomocnicza |
| 1. | KR 4 do 6 | 6 | 6 |
| 2. | KR 1 do 3 | 10 | 10 |

2.6.2. Zawartość wody.

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej

wg. normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją  1 %.

2.6.3. Wytrzymałość na ściskanie próbek kruszywa stabilizowanego cementem oraz

wskaźnik mrozoodporności próbek.

# Decydującym kryterium przydatności mieszanki cementowo- kruszywowej do wykonania

warstwy podbudowy  jest wytrzymałość na ściskanie próbek kruszywa stabilizowanego

cementem, oznaczona po 7 i 28 dniach twardnienia oraz wskaźnik mrozoodporności

próbek.

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności próbek obowiązuje w przypadku stabilizacji

cementem gruntów średnio i bardzo spoistych oraz gruntów i kruszyw z zawartością części

organicznych powyżej 2 %, albo gruntów i kruszyw kwaśnych o pH ≤ 5 lub przy dodaniu

popiołów lotnych w ilości większej niż cement.

Wymagane wytrzymałości na ściskanie kruszywa stabilizowanego cementem oraz

wymagane wskaźniki mrozoodporności próbek w zależności od rodzaju warstwy w

konstrukcji nawierzchni drogowej, podano w tablicy 4.

Tablica 4.

| Rodzaje warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej | Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą |  | Wskaźnik mrozoodporności |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R7 | R28 |  |
|  | MPa |  |  |
| Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR1 lub podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR od 2 do 6 | od 1,6 do 2,2 | od 2,5 do 5,0 | 0,7 |

Dolne granice R7 zaleca się stosować w odniesieniu do cementów klasy 32,5, a górne

do cementów klasy 32,5 R.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

# Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań

# jakościowych robót, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i

# niedopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem należy stosować:

- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo- kruszywowej,

- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej  mieszanki,

- układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy,

- walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania; w miejscach trudnodostępnych należy stosować zagęszczarki  płytowe, ubijaki mechaniczne

lub małe walce wibracyjne.

# Przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych należy zapewnić wagowe

# dozowanie kruszywa i cementu oraz objętościowe  dozowanie wody.

Ponadto należy stosować prowadnice, o ile ich użycie jest  konieczne do uzyskania

wymaganych cech geometrycznych  warstwy.

Wydajność sprzętu powinna zapewnić zachowanie warunków  technologicznych

dotyczących czasu mieszania i zagęszczania.

4. Transport.

4.1. Transport cementu.

Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cemento-wozów. W czasie

transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu.

4.2. Transport wody.

Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami.

4.3. Transport mieszanki z wytwórni stacjonarnej.

Transport mieszanki cementowo- kruszywowej powinien odbywać się w warunkach

uniemożliwiających jej zanieczyszczenie.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.2. Projektowanie składu mieszanki cementowo- kruszywowej.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć

Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki oraz  próbki kruszyw

i cementu pobrane w jego obecności .

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:

- wyniki badań kruszyw,

- wyniki badań cementu,

- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego

cementem według metod podanych w  PN-S-96012 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji.

Projekt składu mieszanki powinien zawierać:

- wymaganą ilość cementu,

- wymaganą zawartość wody, odpowiadającą wilgotności optymalnej gruntu z cementem.

Ilości składników należy  podać w kg/m3.

5.3. Warunki atmosferyczne.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna być wykonywana wtedy

gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i

podczas opadów deszczu.

Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszyw cementem jeżeli prognozy  meteorologiczne

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC  czasie najbliższych 7 dni.

5.4. Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem należy wykonać zgodnie

z Dokumentacją Projektową i SST odnoszącą się do danego rodzaju podłoża.

5.5. Wytworzenie mieszanki cementowo-gruntowej.

Składniki mieszanki  i w razie potrzeby dodatki ulepszające,   powinny być dozowane

w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej z uwzględnieniem rzeczywistych wilgotności

kruszyw. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego

dozowania  kruszyw i  cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantującej

następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki:

- kruszywo ± 3 %

-    pozostałe składniki ±2 %

Czas mieszania jednego zarobu, licząc od chwili wprowadzenia wszystkich składników do

mieszalnika,  powinien być tak dobrany aby była zapewniona jednorodność wymieszania.

Dodatki ulepszające powinny być dozowane do betoniarki przed dozowaniem cementu.

5.6. Profilowanie.

Przed zagęszczeniem mieszanka cementowo- kruszywowa powinna być wyprofilowana do

zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych oraz przechyłek na łukach.

Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice w celu

zyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy

zastosowaniu technologii gwarantującej  odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu

zgody Inspektora nadzoru..

5.7. Zagęszczenie.

Zagęszczenie warstwy z mieszanki kruszywowo-cementowej powinno być wykonane przy

wilgotności optymalnej po wyprofilowaniu nie później niż przed zakończeniem czasu

wiązania cementu.

Zagęszczenie warstwy kruszywa  stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu

walców wibracyjnych lub statycznych, płyt wibracyjnych  lub innego sprzętu

zaakceptowanego przez  Inspektora nadzoru.

Pojawiające się w czasie zagęszczenia zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady

powinny być natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełną głębokość,

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Wilgotność zagęszczonej mieszanki oznaczona wg. PN-88/B-04481 nie powinna się różnić

od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 1 %.

Wskaźnik zagęszczenia mieszanki nie  powinien być mniejszy niż 1,00 według normalnej

próby Proctora , zgodnie z normą PN-88/B-04481 .

5.8. Spoiny robocze.

Bezpośrednio po zagęszczeniu warstwy należy obciąć pionowo jej krawędzi kończącą

działkę roboczą. Przed przystąpieniem do wykonywania następnej działki odciętą

płaszczyznę należy zwilżyć wodą. Od obcięcia krawędzi w wykonanej warstwie można

odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania poprzedniej działki a

rozpoczęcia wykonywania następnej nie przekracza 60 minut.

5.9.  Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem .

O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa nie zostanie pokryta nową warstwą

z takiego samego materiału lub inną warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast

poddana  pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego

z następujących sposobów:

a/ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia w czasie

co najmniej 7 dni .

b/ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią plastykową, ułożoną na zakład o

szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy

przez wiatr.

c/ przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie

wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do

pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie

7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch  technologiczny może odbywać się

wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru.

5.10. Grubość podbudowy.

Grubość podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być zgodna z

z Dokumentacja Projektową.

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie powinny przekraczać:

- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm

- dla podbudowy pomocniczej +10 % i –15 %.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

W czasie budowy Wykonawca powinien wykonywać systematycznie pomiary i badania

kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi nadzoru.

# Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwo-

# ścią gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż podano w SST.

Inspektor nadzoru i laboratorium Zamawiającego mogą pobierać próbki i wykonywać

badania oraz pomiary kontrolne niezależnie od badań i pomiarów Wykonawcy na koszt

Zamawiającego.

Jeżeli wyniki badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor nadzoru

przy ocenie jakości robót może oprzeć się wyłącznie na własnych badania i pomiarach oraz

na wykonanych przez laboratorium Zamawiającego lub zlecić niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych badań i pomiarów na koszt Wykonawcy.

6.2. Zakres i częstotliwość badań oraz pomiarów kontrolnych.

Zakres i częstotliwość  badań oraz pomiarów kontrolnych  przy wykonywaniu podbudowy

z kruszywa stabilizowanego cementem podaje  tablica 5.

Tablica 5.  Zakres i częstotliwość badań.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalna częstotliwość badań |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 |
| 1. 2. 3. | ## Badania przed przystąpieniem do robót. ## Sprawdzenie przydatności kruszyw ## - uziarnienie - granica płynności - wskaźnik plastyczności - odczyn pH - zawartość części organicznych - zawartość siarczanów - wskaźnik piaskowy - wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objetościową szkieletu gruntowego Sprawdzenie przydatności cementu - początek i koniec wiązania cementu - stałość objętości - zawartość grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie - oznaczenie normowej wytrzymałości cementu Projekt składu mieszanki cementowo- kruszywowej - wykonanie próbek - pielęgnacja próbek - oznaczenie wytrzymałości próbek na ściskanie - określenie wskaźnika mrozoodporności próbek - obliczenie ilości cementu oraz wody i ewentualnie dodatków na 1 m3 mieszanki lub 1 m2 stabilizowa- nej warstwy | raz na etapie projektowania składu mieszanki cementowo- kruszywowej i przy każdej zmianie materiału |
| 4. 5. 6. 7. 8. | Badania w czasie budowy. Wskaźnik zagęszczenia Uziarnienie kruszywa przeznaczonego do stabilizacji. Wilgotność mieszanki cementowo- kruszywowej. Grubość zagęszczonej warstwy stabilizowanej | 2 razy na dziennej działce roboczej lub 6000 m2 warstwy |
|  | Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego na ściskanie po 7 i 28 dniach | 6 próbek z dziennej działki roboczej lub z 6000 m2 warstwy |

| 1 | ## 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9. 10. 11. 12. 13. 14. | ## Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy # Szerokość warstwy Równości i spadki w przekroju poprzecznym *) | 10 razy na 1 km |
|  | ## Równość w profilu podłużnym | co 20 m łatą |
|  | ## Rzędne wysokościowe Równość i ukształtowanie osi w planie *) | co 25 m dla dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
|  | ## Jednolitość wyglądu warstwy | cała powierzchnia odbieranej warstwy |
| *) dodatkowe pomiary w punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego. |  |  |

6.3. Badania kwalifikacyjne przed przystąpieniem do robót.

# Przed przystąpieniem  do robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do

# akceptacji projekt składu mieszanki cementowo- kruszywowej wraz z reprezentatywnymi

# próbkami materiałów.

# Projekt składu mieszanki cementowo- kruszywowej powinien zawierać:

- wyniki badań kruszywa wg. zakresu podanego w tablicy 5.

- wyniki badań cementu wg. zakresu podanego w tablicy 5.

- skład ilościowy mieszanki cementowo- kruszywowej na 1m3.

- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie próbek zarobu próbnego.

- oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu cementowo- kruszywowego mieszanki.

- wskaźnik mrozoodporności ( w przypadku gruntów i kruszyw wymienionych w pkt. 2.6.3).

Mieszanka cementowo- kruszywowa oraz składniki wchodzące w jej skład powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2 niniejszej SST.

Projektowanie składu mieszanki cementowo- kruszywowej powinno przebiegać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-S-96012 pkt. 3.6.5.

6.4. Badania i pomiary kontrolne w czasie wykonywania robót.

Wykonawca w czasie wykonywania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

powinien systematycznie wykonywać badania i pomiary kontrolne, dokumentować je na

piśmie a ich wyniki przedstawiać  Inspektorowi nadzoru.

Zakres i częstotliwość  wymaganych  badań oraz pomiarów w czasie robót podaje tablica 5.

6.4.1. Uziarnienie kruszywa.

Uziarnienie kruszywa należy badać wg. PN-88/B-04481.

6.4.2. Wskaźnik zagęszczenia i wilgotność.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu stabilizowanego należy sprawdzać zgodnie z

BN-77/8931-12.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,00.

Wilgotność mieszanki cementowo- kruszywowej należy sprawdzać wg. PN-88/B-04481.

Nie powinna się ona różnić od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 1 %.

6.4.3. Grubość warstwy.

Grubość zagęszczonej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem sprawdza się

w miejscach  badania wskaźnika zagęszczenia. W przypadku większych różnic niż podane

w pkt. 5.10  należy dodatkowo sprawdzić grubość w dwóch innych losowo wybranych

miejscach.

Grubość warstwy może być także określona na podstawie wyników niwelacji.

6.4.4. Wytrzymałość na ściskanie.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem zagęszczania mieszanki należy pobrać odpowiednią

jej ilość do sporządzenia serii 6 próbek walcowych o wymiarach d = h = 8 cm.

Wytrzymałość na ściskanie kruszywa stabilizowanego cementem należy sprawdzać na

seriach składających się z 3 próbek po 7 i 28 dniach dojrzewania.

Formowanie próbek, pielęgnację i badanie wytrzymałości na ściskanie należy wykonać

zgodnie z PN-S-96012.

Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem oblicza się jako średnią arytmetyczną

z trzech wyników i podaje z dokładnością do 0,1 MPa.

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej należy odrzucić wynik niższy lub wyższy o 30 %

od tej średniej i wyznaczyć średnią arytmetyczną pozostałych wyników.

Wymagana wytrzymałość na ściskanie:

po   7 dniach  - od 1,6 do 2,2 MPa

po 28 dniach  - od 2,5 do 5,0 MPa

W przypadku otrzymania wyników różniących się od podanych wymagań zaleca się

sprawdzenie wytrzymałości na próbkach wyciętych z podbudowy.

Oznaczenie 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie wykonuje laboratorium

Zamawiającego na próbkach dostarczonych przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy.

Zakres i częstotliwość badań odbiorczych podaje tablica 5.

6.5.1. Szerokość.

Sprawdzenie szerokości warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem polega na

zmierzeniu taśmą mierniczą, prostopadle do osi drogi odległości jej przeciwległych

brzegów.

Szerokość podbudowy nie powinna się  różnić od szerokości  zaprojektowanej o więcej

niż +10 cm, -5 cm.

6.5.2. Równość i spadki poprzeczne w przekroju poprzecznym.

Prawidłowość przekroju poprzecznego, jego spadków i równości, należy sprawdzać

przy użyciu łaty profilowanej z  poziomnicą, klina cechowanego i przymiaru liniowego

lub metodą niwelacji.

Spadki poprzeczne podbudowy nie powinny się różnić od zaprojektowanych o więcej niż

± 0,5 %.

Równość w przekroju poprzecznym powinna być taka, aby po przyłożeniu łaty profilowej

prostopadle do osi drogi prześwit między łatą a powierzchnią podbudowy nie przekraczał:

12 mm   - dla podbudowy zasadniczej

15 mm   - dla podbudowy pomocniczej

6.5.3. Równość w profilu podłużnym.

Sprawdzenie  równości w profilu  podłużnym należy wykonać przy użyciu łaty 4-metrowej

wg. BN-68/8931-04.

Równość w profilu  podłużnym powinna być taka, aby nierówności nie przekraczały:

12 mm   - dla podbudowy zasadniczej

15 mm   - dla podbudowy pomocniczej

6.5.4. Rzędne wysokościowe.

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych polega na wykonaniu pomiarów niwelacyjnych.

Rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy powinny być zgodne z

zaprojektowanymi z tolerancją +10 mm i –20 mm.

6.5.5. Ukształtowanie osi w planie.

Sprawdzenie ukształtowania osi w planie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych

usytuowania poszczególnych charakterystycznych  punktów osi w stosunku do stałych

punktów odniesienia.

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi zaprojektowanej

o więcej niż  5 cm.

6.5.6. Jednolitość wyglądu warstwy.

Sprawdzenie jednolitości wyglądu warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem polega

na wizualnej ocenie zabarwienia, wielkości ziarn i ogólnego wyglądu warstwy (brak rys,

spękań itp.).

6.5.7. Sprawdzenie materiałów do pielęgnacji.

# Kontrola materiałów do pielęgnacji podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

# polega na sprawdzeniu zgodności ich właściwości z wymaganiami odnośnych przepisów.

# W piasku przeznaczonym do pielęgnacji  podbudowy należy oznaczyć zawartość

# zanieczyszczeń organicznych, która nie powinna przekraczać 2 %.

6.6. Ocena wyników badań i pomiarów kontrolnych.

Podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 – 5,0 MPa należy uznać za wykonaną

prawidłowo, jeżeli wyniki badań i pomiarów spełniają wymagania niniejszej SST

z zachowaniem tolerancji.

7. Obmiar robót.

Obmiar każdej warstwy podbudowy powinien być dokonany na budowie, w metrach                                                               kwadratowych, po ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru  i                                wymaga jego akceptacji. Obmiar nie  powinien obejmować jakichkolwiek

dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z

wyjątkiem powierzchni  zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Nadmiar grubości lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentacji

Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru, nie może stanowić

podstawy  do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli

materiałów i robót.

Odbioru podbudowy dokonuje  Inspektor nadzoru  na podstawie wyników badań

Wykonawcy, badań własnych i laboratorium Zamawiającego oraz  oględzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia wad  Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót

poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym  z  Inspektorem nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za m2 wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem należy

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

- zakup materiałów,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic  oraz innych materiałów

i  urządzeń pomocniczych,

- wytworzenie mieszanki cementowo- kruszywowej,

- transport i rozścielenie mieszanki w miejscu wbudowania,

- wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy,

- pielęgnację wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

1. PN-88/B-04481    - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2. PN-B-11111         - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

żwir i mieszanka.

3. PN-B-11112         - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

4. PN-B-11113         - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek.

5. PN-B-06714/28    - Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.

6. PN-EN 197-1       - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

7. PN-EN 196-1       - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

8. PN-EN 196-3       - Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości

objętości.

9. PN-EN 196-7       - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania

próbek cementu.

10 . BN-88/6731-08   - Cement. Transport, przechowywanie.

11. PN-88/B-32250    - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

12 PN-C-84127         - „Chlorek wapniowy techniczny”.

13. PN-S-96035          - Popioły lotne.

14. PN-S-96012          - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże  z gruntu

stabilizowanego cementem.

15. BN-88/8931-04    - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem i łatą".

16. BN-77/8931-12    - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

17. PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

18. PN-EN 13036-6:2008	Właściwości nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część :

Pomiary poprzecznych i podłużnych profili w zakresie fali równości i mega

tekstury.

19. PN-EN 14227-1:2007	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: Mieszanki związane cementem.